- Исследования перспектив глауконита из горных отходов фосфоритового месторождения

И.И. Иванов1, П.П. Петров1,

Егорьевское месторождение желваковых фосфоритов расположено в 90 км к юго-востоку от г. Москвы и занимает площадь около 950 км2 (Вушинский, 1937). Глауконит – это один из распространенных минералов из группы слюд с дефицитом межслоя, который имеет как фундаментальное геологическое значение, так и возрастающий интерес с различных отраслей промышленности, включая агрохозяйство.

Глауконит встречается в виде глобулей, сложенных пластинчатыми зернами (рис.1). Химический состав исходного глауконита по данным СЭМ ЭДС анализа следующий: K2O 6.1-9.0%, Fe2O3(total) 16.2-26.9%, SiO2 48.0-51.9%, Al2O3 5.3-14.5%, MgO 2.0-3.0%, CaO 0.6-2.4%. (табл. 1). По степени зрелости глауконит относится к зрелому (Amorosi, 1997).

Рис. 1 СЭМ-снимки (А) глауконитового концентрата, (Б) зерна глауконита с трещинами, выполненными пиритом, (В) пластинчатых кристаллов глауконита. Glt – глауконит, Py – пирит.

Таблица 1 – химический состав глауконита на основе данных СЭМ ЭДС

| Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.96 | 11.04 | 51.71 | 1.89 | 7.9 | 2.42 |  |  | 21.05 |
|  | 2.16 | 9.38 | 47.43 |  | 7.01 |  |  |  | 21.34 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работа выполнена при финансовой поддержке ...

Вушинский Г. И. Петрография и некоторые вопросы генезиса егорьевских фосфоритов Московской области. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. 1937.15(5),438-472.

Amorosi A. Detecting compositional, spatial, and temporal attributes of glaucony: A tool for provenance research. Sedimentary Geology. 1997. 109, 135–153.